ООО  «НПЦ  «ТЕПЛОАНТИКОРЗАЩИТА»

ЕГРПОУ 38168926

Р/С 26006060876211 в  ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 304795

Юр. адрес: 93000,  г. Рубежное, ул. Менделеева, д. 29, оф. 303

Факт. адрес: 93408, г. Северодонецк, ул. Федоренко, д. 10К

ИНН: 381689212128, свидетельство НДС №200063188

Тел/факс: (06452) 4-05-00,

Тел: (066) 59-59-777,  (096) 944-25-63

www.zintec.ua;   e-mail: info@zintec.ua

ZINTEC®

ПРОТЕКТОРНЫЙ  СПЕЦСОСТАВ  для холодного цинкования

(ТУ У 20.3-38168926-001:2012)

Научно-Производственный Центр «ТЕПЛОАНТИКОРЗАЩИТА» разработал спецсостав для холодного цинкования ZINTEC® (ЦИНТЕК), обеспечивающий долговременную протекторную (катодную) защиту металла от коррозии.

## Назначение и область применения спецсостава  ZINTEC®

ZINTEC® представляет собой  жидкий состав, полностью готовый к применению, состоящий из электролитического цинка высокой химической чистоты (цинк -  96% в сухой пленке), летучих веществ и связующих агентов.

Антикоррозионное  покрытие  ZINTEC®:

--  тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно защищающее черные металлы от коррозии, обладающее высокими защитными свойствами и высокой адгезией  к  металлическим  поверхностям.

--  предназначено для антикоррозионной защиты наружных и внутренних поверхностей промышленного оборудования, любых металлических конструкций и металлоизделий.

--   наносится любым лакокрасочным способом при  температуре от -35оС до +50 оС, любой влажности, возможно на ржавчину.

-- обеспечивает одновременно активную (катодную) и  пассивную (барьерную)   защиту   от  коррозии.

--  эластично,  устойчиво  к  вибрационным,  ударным нагрузкам и к истиранию, работает в интервале температур от -60(С  до +150(С (кратковременно до +210(С при нанесении порошковых покрытий).

Протекторный спецсостав ZINTEC® применяется в таких областях как промышленное и гражданское строительство, транспортное строительство, нефтегазовый комплекс, энергетика, объекты железных дорог, портовые и гидросооружения,  ж/д, водный  и автотранспорт.

Антикоррозионная защита стальных и чугунных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150-69.

Покрытие  устойчиво в пресной и морской воде, водных растворах солей (pH = 6,0-10,0), в этиловом спирте и его водных растворах, допускается использование  для защиты наружных поверхностей  трубопроводов.

Технические характеристики  спецсостава  ZINTEC®

| Применение | Протекторное антикоррозионное покрытие (холодное цинкование) по металлу (сталь, чугун), а также в качестве грунта под декоративные ЛКМ, порошковые краски. |
| --- | --- |
| Расход состава (на один слой) | 280 г/м2 при толщине min. 40 мкм. |
| Цвет покрытия | Серый матовый, оттенок не нормируется. |
| Внешний вид сухого покрытия | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений и подтеков, матовой. |
| Растворитель | Сольвент (нефтяной, каменноугольный), ксилол. |
| Вязкость при нанесении (200С) | 60с на вискозиметре ВЗ-3. |
| Пневматическое распыление (верхнее расположение бачка) | Давление 2-3 bar (0,2 – 0,3 Мпа) | Дюза 1,8 - 2,5 мм | Разбавление 5 – 10% по весу |
| Безвоздушное распыление | Давление 80-120 bar (8 – 12 Мпа) | Дюза 0,38 – 0,63 мм | Разбавление 2 – 4% по весу |
| Срок годности | Неограниченный, при темп. от - 40(С до + 35(С в ненарушенной заводской упаковке |
| Толщина одного слоя сухой пленки | 40-60 мкм |
| Максимальная толщина покрытия | 180 мкм |
| Окрашивание защитно-декоративными покрытиями | Полиуретановыми, уретан-акриловыми, акриловыми, эпоксидными, хлорвиниловыми, хлоркаучуковыми, алкидными покрытиями. Время сушки перед нанесением на «ZINTEC®» составляет 4-6 часов. |
| Температура среды при нанесении | от -35°С до +50°С |
| Время сушки при температуре: | - 300С - 50 мин - 100С - 40 мин +200С - 20 мин +600С - 10 мин |
| Рабочая температура покрытия | от -60°С до +150°С (кратковременно до 210°С при нанесении порошкового покрытия после холодного цинкования) |
| Адгезия покрытия | 1 балл |
| Плотность состава при 20°С | 2400 кг/м3 |
| pH покрытия | 6,0 – 10,0 |
| Шлифовка покрытия | Приобретает металлический блеск, стирается до 5 мкм покрытия |
| Тара | Банки металлические, герметично закрытые. |
| Фасовка | 1 кг, 10 кг , 40 кг |

В ДонЦТБ «Украинский институт стальных конструкций им. В.Н.Шимановского» специалистами испытательной лаборатории средств и методов противокоррозионной защиты «АНТИКОР-ДОН» были проведены «ускоренные коррозионные испытания на стойкость к воздействию сернистого газа образцов с покрытием на основе состава «ZINTEC®» по требованиям международного стандарта  EN ISO 12944-6:1998».

Результаты  испытаний ( из заключения  Протокола № 42-12 ):

| Система холодного цинкования | Варианты покрытия при испытаниях | Коррозионная категория среды | Срок службы покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| ZINTEC® | Система «А» (однослойное покрытие 40-60 мкм) | С2 | свыше 15 лет |
|  |  | С3 | от 5 до 15 лет |
|  |  | С4 | от 2 до 5 лет |
|  | Система «Б» (двухслойное покрытие 80-100 мкм) | С2, С3 | свыше 15 лет |
|  |  | С4 | от 5 до 15 лет |
|  |  | С5-1, С5-М | от 2 до 5 лет |
|  | Система «С» (трехслойное покрытие 120-150 мкм) | С2,С3,С4, С5-1, С5-М | свыше 15 лет |

Совместимость с другими покрытиями

Протекторный спецсостав  ZINTEC®  совместим с 90% органорастворимых  финишных покрытий:  полиуретановыми, уретан-акриловыми, акриловыми, эпоксидными, хлорвиниловыми, хлоркаучуковыми, алкидными покрытиями. Для идеальной совместимости необходимо выждать после нанесения состава для цинкования ZINTEC® не менее 4-6 часов.  Возможно использование в качестве грунта под порошковые краски.

В водных растворах солей (рН=6-10), пресной и морской воде, протекторный спецсостав ZINTEC® эффективно защищает сталь от коррозии.  Цинк корродирует и истощается со временем, тем самым защищая сталь.  Для достижения наилучшего эффекта и продолжительности срока службы в морской среде и в земле, рекомендуем перекрывать ZINTEC®  полиуретановым, либо эпоксидным составом.

Покрытие неустойчиво в бензине и ряде органических растворителей, поэтому его следует перекрывать финишным покрытием, устойчивым к среде.

Технологический процесс

## 1. Технологический процесс получения антикоррозионного покрытия на основе протекторного спецсостава ZINTEC® состоит из следующих, последовательно выполняемых операций:

1.1. Подготовка поверхности к нанесению антикоррозионного покрытия;

1.2. Приготовление рабочего состава для нанесения;

1.3. Нанесение защитного покрытия;

1.4. Послойная сушка покрытия;

1.5. Контроль качества антикоррозионного покрытия;

1.6. Окончательная выдержка антикоррозионного покрытия перед вводом в                 эксплуатацию.

2. Работы по нанесению антикоррозионного покрытия рекомендуется осуществлять  при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30(С.

3. При выполнении работ по антикоррозионной защите в зимнее время на открытом воздухе, необходимо:

- сооружение навесов или укрытий для защиты от осадков;

- температура поверхности металла должна быть не менее, чем на + 30С выше точки росы.

____________________________________________________________________________________

Продукция    НПЦ   «Теплоантикорзащита»    отгружается    со   склада  в

г. Северодонецк.   Доставка  заказов  по  Украине  через  транспортные  компании

«Новая почта», «Деливери»,  «САТ», «Ночной экспресс», а/транспортом компании  или  самовывозом.

Тел. отдела продаж: (06452) 4-05-00,  (066) 59-59-777,  (096) 944-25-63

www.zintec.ua;   e-mail: info@zintec.ua

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Инструкция по применению  ( ТУ У 20.3-38168926-001:2012 )

состава  для  холодного  цинкования  ZINTEC® (ЦИНТЕК)

- Подготовка металлической поверхности к нанесению.

  - Все части изделий, подлежащие цинкованию, должны быть доступны для осмотра, подготовки поверхности, нанесению защитного покрытия и контролю его качества.

  - Поверхность  изделия,  подготовленная   для  нанесения  покрытия, не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 0,3 мм), сварочных брызг, наплывов пайки, прожогов, остатков флюса. Места сварки металлоконструкций (прокатных уголков, пластин и т.п.) не должны иметь скрытых для доступа щелей, полостей.    При  наличии  масляных,   жировых   и   других   загрязнений   поверхность очищается  с  помощью   спец.  средств.

  - При  обработке поверхности шлифкругами  или  шлифшкуркой,  зернистость абразива  должна  быть  в  диапазоне  от 5  до  6  по  ГОСТ 3647-71,  либо   от  180  до  220  по  стандарту  FEPA.  Рекомендована  пескоструйная обработка поверхности.

  - Перед нанесением состава металлическую поверхность следует подготовить:

    - Новая сталь /чугун (металлопрокат):

- удалить жирные, масляные и другие загрязнения механическим путем  или  спец.     моющим  средством;

- обезжирить поверхность растворителем (только сольвент или  ксилол).

    - Старая заржавленная поверхность:

- удалить рыхлую ржавчину любым механическим  способом;

- обезжирить поверхность растворителем;

    - Ранее окрашенная поверхность:

- удалить краску любым механическим способом или с помощью смывки;

- обезжирить поверхность растворителем;

    - Металлические  поверхности с глубокими поражениями коррозией или сложные геометрические конфигурации (литье, ковка):

- абразивоструйная обработка или очистка водой сверхвысокого давления;

- обезжирить,  если нанесение состава производится более чем через 48 часов после очистки   в закрытом помещении или более, чем через 8 часов на открытом  воздухе.

После использования механических и абразивоструйных методов очистки поверхность   обеспыливается.

Используемый для очистки сжатый воздух должен быть сухим, чистым.

  - Обезжиривание поверхности проводят небольшими участками, обрабатывать чистой кистью, смоченной в растворителях ( только сольвент или ксилол !).

  - Состав наносить на очищенную и обезжиренную поверхность не позднее чем через 8      часов в условиях открытого  воздуха, через 48 часов – после очистки в закрытом помещении.

- Подготовка состава к нанесению.

  - Состав без разбавления готов к нанесению кистью, валиком или окунанием. В случае необходимости при нанесении методами распыления допускается разбавление  исключительно только указанными ниже растворителями:

Сольвент  нефтяной (нефрас А-130/150) – ГОСТ 10214-78,

Сольвент  каменноугольный, ГОСТ 1928-29,

Ксилол – ГОСТ 9410-78.

  - Перед нанесением  состав необходимо тщательно перемешать до образования однородной массы. В процессе нанесения состава необходимо периодически через 10-15 минут перемешивать содержимое емкостей, чтобы не происходило оседание наполнителя (цинка).

- Нанесение состава

  - Рабочий состав наносится на очищенную и обезжиренную поверхность не позднее, чем через 8 часов, если металлоконструкции находятся на открытом воздухе, и 48 часов, если металл находится в помещении. Независимо от выбранного способа нанесения состава на подготовленную поверхность, сварные швы, а также места, труднодоступные для нанесения состава окрасочным оборудованием, следует вначале прокрасить кистью. При наличии щелей и скрытых пустот после сварки исключить возможность попадания влаги в эти места (любыми способами гидроизоляции, не загрязняющими поверхность).

  - Состав может наноситься на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, краскораспылителя или окунанием.

    - Нанесение кистью:

Кисть должна быть из натуральной щетины, чистой от пыли и других загрязнений.      Разбавление состава не требуется.

    - Нанесение валиком:

Валик должен быть из материала, стойкого к органическим растворителям, чистым от         грязи, остатков ранее использованных ЛКМ. Разбавление состава не требуется.

    - Нанесение методом пневматического распыления:

Оборудование должно быть чистым от загрязнений, ранее использованных ЛКМ.       Разбавление производится растворителями в соотношении до 5-10% по весу. Давление воздуха 0,2-0,3 МРа (2-3 bar). Диаметр сопла 1,8-2,5 мм.

    - Нанесение методом безвоздушного распыления:

Оборудование должно быть чистым от загрязнений, ранее использованных ЛКМ.   Разбавление производится растворителями в соотношении до  2-4 % по весу.     Давление 8-12 МРа (80-12 bar). Диаметр сопла 0,015-0,025 дюйма или 0,38-0,63 мм.

    - Нанесение методом окунания:

Разбавление производится растворителями  в соотношении 15% по весу. Окунание производится следующим образом: изделие опускается в состав и поднимается из него равномерно.

В процессе нанесения любым способом состав должен периодически перемешиваться    (через 15-20 минут).

3.3      Состав необходимо наносить послойно, перекрывая кромку ранее нанесенной полосы.

3.4    Общая толщина покрытия должна быть min 40 мкм - max 160мкм. При нанесении на конструкции, чьи механические деформации незначительны, можно увеличить максимальную толщину покрытия до 200 мкм.

3.5     Все работы по нанесению состава проводятся при температуре от -350 С до  +500 С.

- Послойная сушка покрытия.

  - Время высыхания однослойного покрытия «сухо на отлип» при температуре (20±2)0 С – 10-30 минут,  при  относительной  влажности  выше 75%  время увеличивается до 3 часов.

  - Нанесение последующих слоев можно проводить спустя один час. Полное высыхание покрытия – 36 часов.

- Контроль качества нанесения.

  - Качество работ по нанесению состава контролируется как в процессе выполнения отдельных операций, так и после выполнения всего комплекса работ.

  - Контролировать качество покрытия следует внешним осмотром. Покрытие после полимеризации не должно иметь сквозных пор, пузырей и видимых повреждений.

  - Толщина покрытия контролируется после высыхания с помощью приборов – толщиномеров.

- Устранение дефектов и ремонт покрытия.

  - Дефектное место (отслоение, вздутие и т.п.), возникшее в процессе нанесения покрытия, а также эксплуатации, подлежит немедленному устранению.

  - Дефектный участок, совместно с неповрежденным покрытием шириной 20-30 мм по периметру дефектного участка, зачистить  наждачной бумагой,  обезжирить и просушить.

  - На подготовленную поверхность нанести состав в соответствии с технологией нанесения по разделу 3 данной инструкции.

- Техника безопасности при нанесении.

  - Основные требования безопасности к работам по обезжириванию растворителями, хранению и транспортировке химических веществ должны соответствовать ДСТУ БА. 3.2-10:2009.

  - При выполнении работ по подготовке поверхности необходимо:

- пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания, лица и глаз;

- следить за постоянной работой вентиляционных установок и герметичностью оборудования и коммуникаций.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Транспортирование и хранение

Покрытие поставляется в герметически закрывающейся таре.

Каждая упаковочная единица имеет этикетку с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;

- условного обозначения продукции;

- номера партии и даты изготовления;

- массы нетто.

Материал ZINTEC® транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Материал хранят в закрытых складских проветриваемых помещениях или под навесами при температуре не выше 40(С. При хранении при более высокой температуре изготовитель не гарантирует соответствие материала требованиям спецификации.

Материал ZINTEC® должен храниться в таре с плотно закрытыми крышками, исключающими попадание влаги, пыли и других загрязнений.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям спецификации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, указаний по применению.

Гарантийный срок хранения материала – 18 мес.

Срок годности  не имеет ограничений (в закрытой таре).